DOSAGEM EXPERIMENTAL DE CONCRETO UTILIZANDO O MÉTODO DE DOSAGEM IPT/EPUSP

JOSIANE BENATO MARCHESE1, JOSÉ ABRAMO MARCHESE2

1L.da Matemática, Acadêmica de Engenharia Civil, COECI, UTFPR, Pato Branco-Pr, josianebenato@alunos.utfpr.edu.br;

2Dr. em Agronomia, Prof. titular. DAGRO, UTFPR, Pato Branco-Pr, abramo@utfpr.edu.br

Apresentado no

Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC

De 8 a 11 de agosto de 2023

RESUMO: O processo de ensaio de dosagem de concreto é de fundamental importância para se obter um traço eficiente quando se deseja a obtenção de um concreto resistente e durável, além de realizar uma dosagem assertiva e econômica. Um concreto que apresenta uma elevada resistência a compressão nem sempre representa a real necessidade da estrutura ou durabilidade coerente com o ambiente a ser utilizado, nem mesmo representa uma economia financeira e sustentável que poderia ser efetuada com um estudo mais responsável das variáveis que envolvem a excussão de um projeto estrutural. Este trabalho objetivou testar dosagem de concreto utilizando o Método de Dosagem IPT/EPUSP, seguindo as orientações dos procedimentos para moldagem, cura, ensaio para resistência à compressão e abatimento constantes na NBR 12655:2015, NBR 5738:2015, NBR 5739:2018, e NBR NM 67:1998.A correlação de Helene (1992), Fcc28 = 92,8/7,90,45 = 36,6 MPa, para concreto CP-32 com 28 dias de idade e a/c = 0,45, mostra que o Fdc = 36,6 MPa (para Fck = 30 MPa e Sd = 4 MPa), só seria alcançado se fosse usada uma relação a/c ≤ 0,45. O ensaio confirmou que, com os mesmos materiais de construção, é possível desenvolver concretos com diferentes resistências a compressão simplesmente alterando os traços e as relações água/cimento.

PALAVRAS-CHAVE: Resistência característica, traço, relação água/cimento, idade do concreto.

EXPERIMENTAL CONCRETE DOSAGE USING THE IPT/EPUSP DOSAGE METHOD

ABSTRACT: The concrete dosage test process is of fundamental importance to obtain an efficient mix when you want to obtain a resistant and durable concrete, in addition to performing an assertive and economical dosage. A concrete that has a high compressive strength does not always represent the real need for the structure or durability consistent with the environment to be used, nor does it represent a financial and sustainable economy that could be made with a more responsible study of the variables that involve the excussion of a structural project. This work aimed to test concrete dosage using the IPT/EPUSP Dosing Method, following the guidelines of the procedures for molding, curing, testing for compressive strength and slump constant in NBR 12655:2015, NBR 5738:2015, NBR 5739:2018, and NBR NM 67:1998. Helene's correlation (1992), Fcc28 = 92.8/7.90.45 = 36.6 MPa, for CP-32 concrete with 28 days of age and w/c = 0.45 , shows that Fdc = 36.6 MPa (for Fck = 30 MPa and Sd = 4 MPa), would only be reached if a w/c ratio ≤ 0.45 was used. The test confirmed that, with the same construction materials, it is possible to develop concretes with different compressive strengths simply by changing the mixes and water/cement ratios.

KEYWORDS: Characteristic strength, trace, water/cement ratio, concrete age.

INTRODUÇÃO

Segundo Helene (1992), o principal objetivo de se realizar a dosagem de concreto é obter um traço que seja o mais econômico possível e que atenda às características de resistência e durabilidade estabelecidas para cada obra ou elemento estrutural. O calculista dita as especificações para o concreto endurecido e, as especificações relativas ao concreto fresco, dependem das condições e dos equipamentos de transporte, lançamento, adensamento e das características estruturais. O custo de um metro cúbico de concreto, para qualquer tipo de obra, depende, quase sempre, da quantidade das matérias primas.

Como é citado por diversos autores, a resistência mecânica e a impermeabilidade (pré-requisito para a durabilidade do concreto) dentro de certas limitações, dependem da relação agua/cimento. Além desses aspectos, a trabalhabilidade da mistura estudada deve ser verificada, já que influencia no transporte, lançamento e adensamento deste concreto. Apesar de consistência e trabalhabilidade não serem sinônimos, admite-se que as duas tem uma relação prática. Sendo assim, é conveniente utilizar o método do abatimento do Cone de Abrams, para verificar a consistência do concreto.

A norma regulamentadora NBR 6118:2003, descreve que a dosagem experimental de concreto estabelece o traço do concreto para que esse tenha resistência e trabalhabilidade previstas, sendo esta última expressa pela sua consistência. Os estudos de Abrams demostram que a resistência de um concreto é uma função do seu fator água/cimento de tal forma que, quanto menor esse fator, maior será a resistência e vice-versa.

O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma dosagem experimental de concreto para que atingisse uma resistência característica (Fck) de 30MPa aos 28 dias de idade, com desvio-padrão (Sd) de 4MPa e cujo abatimento do concreto fresco ficasse compreendido no intervalo de 10 cm à 12 cm. Para tanto, foi utilizando o Método de Dosagem IPT/EPUSP e as orientações para moldagem, cura, ensaio para resistência à compressão e abatimento compreendidos nas normas regulamentadoras NBR 12655:2015, NBR 5738:2015, NBR 5739:2018 e NBR NM 67:1998.

MATERIAL E MÉTODOS

Os materiais utilizados para o ensaio experimental foram: cimento Portland CP-II-F-32, areia natural fina seca em estufa a 100°C por 24 horas, pedra brita 0 (seca), pedra brita 1 (seca) e água. E os principais equipamentos usados foram: betoneira, balança, régua, proveta graduada, Slump Test (tronco de cone, gola, haste metálica, uma concha e uma base), molde para os corpos de prova, prensa hidráulica computadorizada e retificador.

O método entende que a melhor proporção entre os agregados disponíveis é aquela que consome a menor quantidade de água para atingir um certo abatimento requerido, sendo assim, fixada a trabalhabilidade (consistência/abatimento), exploram-se diferentes teores de argamassa e relações água-cimento conseguindo, como resultado final, um diagrama de dosagem graficado alcançado através de “leis de comportamento” expressas pelas correlações apresentadas a seguir:

- Lei de Lyse: a consistência do concreto, medida pelo abatimento do tronco de cone, é função da relação agregados secos/cimento (m), da relação água/cimento (a/c) e é independe do traço seco do concreto (1: a: p), onde m é a relação agregados secos/cimento, em massa (kg/kg) considerando que   , de modo que  a é a relação agregado miúdo seco/cimento, em massa (kg/kg) e  p é a relação agregados graúdos secos/cimento, em massa (kg/kg).

- Teor de argamassa seca: existe um teor ideal de argamassa seca “α” que é independente do traço ou da resistência requerida, dado por:

- OBTENÇÃO DOS TRAÇOS PARA O CONCRETO EXPERIMENTAL

TRAÇO PILOTO

Primeira Tentativa:

Para o desenvolvimento do traço piloto, adotou-se uma quantidade fixa de pedra brita (20 Kg), sendo, dessa quantidade, 70% de pedra brita 1 (14,0 kg) e 30% de pedra brita 0 (6,0 Kg), um teor de argamassa α = 40%, uma relação de agregados secos por quilograma de cimento m = 5 e uma relação água/cimento a/c = 0,5. A partir da equação de cálculo de teor de argamassa obtiveram-se quantidades de areia (a = 1,4 kg) e pedra brita (p = 3,6 kg). Dessa forma, definiu-se o traço piloto inicial Tp1 = (1: 1,4: 3,6: 0,5). Logo, a dosagem de cimento foi de 5,56 kg (20/3,6) e a dosagem inicial de concreto ficou Dc1 = (5,56: 7,78: 20: 2,78). Após a mistura na betoneira, observou- se que faltava argamassa para cobrir os agregados graúdos.

Segunda Tentativa:

Na excussão da segunda tentativa manteve-se a quantidade fixa de pedra brita (20 Kg), nas mesmas proporções de pedra brita 0 e pedra brita 1 da primeira tentativa, como também, m = 5 e a/c = 0,5, alterando-se apenas o teor de argamassa para α = 43%. Dessa maneira, as novas quantidades de areia (a = 1,58 kg) e pedra brita (p = 3,38 kg) foram calculadas e o segundo traço piloto foi definido como Tp2 = (1: 1,58: 3,38: 0,5). Logo, a dosagem de cimento obtida foi 5,86 kg (20/3,38) e a dosagem de concreto ficou Dc2 = (5,86: 9,24: 20: 2,93). Como já havia a dosagem do traço inicial de concreto na betoneira, apenas se completou as quantidades necessárias de cada material para atingir a Dc2 desejada (adição de cimento = 5,86 – 5,56 = 0,30 kg, de areia = 9,24 – 7,78 = 1,46 kg e de água = 2,93 -  2,78 = 0,15 ml). Como a consistência estava aparentemente boa, foi realizado o slump test para verificar o abatimento e o resultado foi 9cm. Como o objetivo era ter abatimento entre 10 cm e 12 cm, uma nova tentativa foi realizada.

Terceira tentativa:

Na excussão da terceira tentativa também se mantiveram fixas a quantidade de pedra brita (com mesma quantidade e proporções da primeira tentativa), a relação m = 5 e a/c = 0,5, alterando-se então, o teor de argamassa para α = 45%. Assim, as novas quantidades de areia (a = 1,7 kg) e pedra brita (p = 3,3 kg) foram calculadas e o terceiro traço piloto ficou Tp3 = (1: 1,7: 3,3: 0,5). Portanto, a dosagem de cimento calculada foi 6,06 kg (20/3,3) e a dosagem de concreto foi determinado como Dc3 = (6,06: 10,3: 20: 3,03). Da mesma forma, como já havia a dosagem do segundo traço do concreto na betoneira, apenas se completou as quantidades necessárias de cada material para atingir a Dc3 (adição de cimento = 6,06 - 5,86 = 0,2 kg, de areia = 10,3 - 9,24 = 1,06 kg e de água = 3,03 - 2,93 = 0,1 = 100 ml). O concreto com a dosagem Dc3 foi submetido ao slump test para verificação do abatimento e o resultado foi 6 cm, logo, houve a necessidade de adição de água. Para tanto, adicionou-se 100 ml de água e, após misturar na betoneira, um novo teste de abatimento resultou em 7,2 cm. A meta estabelecida como abatimento só foi alcançada após a adição de mais 220 ml de água, alcançando-se então um abatimento de 10,5 cm no slump teste. Portanto, a dosagem piloto final foi estabelecida como sendo Dc4 = (6,06: 10,3: 20: 3,34) e o traço piloto final ficou Tp4 = (1: 1,7: 3,3: 0,55). Quatro corpos de prova (CP1, CP2, CP3 e CP4) forma moldados com o concreto da dosagem experimental final com a/c = 0,55. A partir da determinação do fator a/c = 0,55, foi aplicada a Lei de Lyse, e assim determinou-se o valor de H = 9,17%, que foi fixado para o desenvolvimento de dois traços auxiliares.

TRAÇO AUXILIAR 1

Fixando-se H=9,17%, α = 45% e adotando a/c = 0,45. Calculou-se o primeiro traço auxiliar TA1 = (1: 1,21: 2,7: 0,45). Mantendo fixa a quantidade de pedra brita (20kg), nas proporções de 70% de brita 1 (14 Kg) e 30% de brita 0 (6Kg), chegou-se a dosagem do concreto a partir do TA1 (quantidade de cimento = 20/2,7 = 7,41 kg) e dosagem do concreto = (7,41: 8,97: 20: 3,34).  Após ser realizado o slump test, cujo resultado foi 8 cm, foram moldados quatro corpos de prova (CP5, CP6, CP7 e CP8).

# TRAÇO AUXILIAR 2

Da mesma forma, fixando-se H = 9,17% e α = 45% e adotando a/c = 0,65. Calculou-se o segundo traço auxiliar TA2 = (1: 2,19: 3,9: 0,65). Mantendo fixa a quantidade de pedra brita (20kg), nas mesmas proporções, chegou-se a dosagem do concreto a partir do TA2 (quantidade de cimento = 20/3,9 = 5,13 kg) e dosagem do concreto = (5,13: 11,23: 20: 3,33).  Após ser realizado o slump test, cujo resultado foi 15 cm, foram moldados quatro corpos de prova (CP9, CP10, CP11 e CP12).

Os corpos de prova foram desmoldados após 24h e colocados para curar em recipiente com água, ficando submersos por seis dias, até a data que o ensaio de resistência a compressão fosse realizado. Quando atingiram a idade de 7 dias, foram retirados da água, suas bases foram retificadas para que ficassem bem lisas, foram medidos e pesados para se registra as massas e volumes e posteriormente se calcular a massa especifica média para cada relação água/cimento ensaiada.

Para a avaliações dos resultados alcançados foram usadas as correlações obtidas experimentalmente por Helene (1992) que se fundamentam da Lei de Abrams.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO

A partir do ensaio de resistência a compressão efetuado na presa hidráulica computadorizada, obteve-se os resultados das resistências a compressão de cada conjunto de corpos de prova, que foram separados tomando como premissa a relação a/c (água/cimento). Para a construção da Tabela 1, de comparação e análise, em cada conjunto de corpos de prova, de acordo com a relação a/c, foram descartados os que apresentaram pior desempenho. Ficando apenas três corpos de prova para cada relação a/c.

Com base no coeficiente de variação, calculado com auxílio do Excel é perceptível que o concreto que demonstrou melhor desempenho e qualidade foi o concreto com relação a/c = 0,45 (Tabela 1).

Tabela 01. Relação água/cimento e resistência dos corpos de prova.

| Relações água/cimento | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor da resistência do CP1 | 27,29 | 20,83 | 18,10 |
| Valor da resistência do CP2 | 28,10 | 20,15 | 19,05 |
| Valor da resistência do CP3 | 28,47 | 21,70 | 18,98 |
| Resistência média para cada x | 27,95 | 20,89 | 18,71 |
| Desvio padrão | 0,604 | 0,78 | 0,53 |
| Coeficiente de variação | 2,16 | 3,72 | 2,83 |

A correlação de Helene (1992), Fcc7 = 86,8/14,9a/c, para concreto CP-32 com 7 dias de idade, fornece o valor do Fck em função de a/c. A partir dessa correlação é possível realizar uma comparação com os resultados obtidos no ensaio e verificar se são satisfatórios.

Para a/c = 0,45 tem-se Fcc7 = 86,8/14,90,45 = 25,74 MPa; para a/c = 0,55 tem-se Fcc7 = 86,8/14,90,55 = 19,46 MPa; e para a/c = 0,65 tem-se Fcc7 = 86,8/14,90,65 = 14,99 Mpa.

Comparando as correlações de Helene (1992) com os valores de resistência a compressão de todos os corpos de prova do ensaio, é explicito que os resultados foram satisfatórios. A correlação de Helene (1992), Fcc28 = 92,8/7,90,45 = 36,6 MPa, para concreto CP-32 com 28 dias de idade e a/c = 0,45, mostra que o Fdc = 36,6 MPa (para Fck = 30 MPa e Sd = 4 MPa), só seria alcançado se fosse usada uma relação a/c ≤ 0,45.

Para a determinação da resistência de dosagem (Fdcj) foi adotada a equação presente na NBR 6118:2003, dada por Fcdj = Fckj + 1,65 x Sd, onde Fcdj é a resistência à compressão de dosagem a j dias de idade (em MPa), Fckj é a resistência à compressão de projeto a j dias de idade (em MPa) e Sd é o desvio-padrão, referente à idade j (em MPa), de modo que Fcdj = 30 + 1,65 x 4 = 36,6 MPa.

Com base na função determinada através do gráfico da Lei de Abrams, foi calculada a relação a/c necessária para se alcançar o Fcd = 36,6 MPa, a partir do ensaio de dosagem efetuado. Substituindo o valor de Fck = 36,6 na função Fck = 66,936e-2,007a/c, e resolvendo a equação, tem-se a/c = 0,301. Logo, para se alcançar o Fdc desejado aos 7 dias de idade, era necessário adotar as seguintes premissas: H = 9,17%, a/c = 0,301, α = 45%; e Traço = (1: 0,48: 1,8: 0,301).

Figura 01.  Resistência característica média do concreto (Fck) em função da relação água/cimento (a/c) aos 7 dias de idade do concreto.

Finalmente, o processo de ensaio de dosagem é de fundamental importância para se obter um traço eficiente quando se deseja a obtenção de um concreto resistente e durável, além de realizar uma dosagem assertiva e econômica. Um concreto que apresenta uma elevada resistência a compressão nem sempre representa a real necessidade da estrutura ou durabilidade coerente com o ambiente a ser utilizado, nem mesmo representa uma economia financeira e sustentável que poderia ser efetuada com um estudo mais responsável das variáveis que envolvem a excussão de um projeto estrutural.

CONCLUSÃO

A correlação de Helene (1992), Fcc28 = 92,8/7,90,45 = 36,6 MPa, para concreto CP-32 com 28 dias de idade e a/c = 0,45, mostra que o Fdc = 36,6 MPa (para Fck = 30 MPa e Sd = 4 MPa), só seria alcançado se fosse usada uma relação a/c ≤ 0,45.

O ensaio confirmou que, com os mesmos materiais de construção, é possível desenvolver concretos com diferentes resistências a compressão simplesmente alterando os traços e as relações água/cimento.

REFERÊNCIAS

Helene, P.R.L; Manual de Dosagem e Controle do Concreto. Brasília, DF: Senai, 1992.

Tartuce, R. Dosagem experimental do concreto. São Paulo: IBRACON,1989.

Santos, R.F.C; Norma Comentada: ABNT NBR 5738:2015 - versão corrigida 2016. Disponível em: <https://www.mapadaobra.com.br/capacitacao/norma-comentada-abnt-nbr-5738/>. Acesso em: 10/11/2022.

Vanderlei, R.D; Métodos de dosagem EPUSP/IPT. Disponível em: < https://docplayer.com.br/10793631-Metodo-de-dosagem-epusp-ipt.html/>. Acesso em: 10/11/2022.