TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE IMPRESSORAS E SEU POTENCIAL INOVADOR.

THALES LUAN LUCAS PASQUALETTO1, MARCOS LAJOVIC CARNEIRO2, ANTONIO PASQUALETTO3

1Mestrando em Eng. Produção e Sistemas, PUC Goiás, Goiânia-GO; thalesluanlucaspasqualetto@gmail.com;

2Prof. PhD, PUC Goiás, Goiânia-GO, mcarneiro@pucgoias.edu.br;

3Prof. PhD, PUC Goiás/IFG, Goiânia-GO; profpasqualetto@gmail.com.

RESUMO: Este estudo abrange uma análise abrangente das impressoras 3D utilizadas na construção civil, evidenciando seu potencial inovador e sua ampla adoção internacional. São examinadas as vantagens proporcionadas por essas impressoras, incluindo a redução de custos e a otimização do processo construtivo. Adicionalmente, são comparados treze modelos distintos de impressoras 3D com base em suas características, sistemas construtivos e países de origem. Os resultados revelam a liderança dos Estados Unidos e da França nesse mercado, bem como a diversidade de abordagens tecnológicas adotadas. O estudo oferece informações valiosas para profissionais do setor na seleção criteriosa da impressora 3D mais adequada aos seus projetos, levando em consideração critérios técnicos, dimensionais e de materiais suportados. Por fim, destaca-se o potencial contínuo de inovação nesse campo e enfatiza-se a importância da análise econômica para avaliar a viabilidade dessas impressoras.

PALAVRAS-CHAVE: Impressora 3D, Construção civil, Comparativo.

3D PRINTING TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF PRINTERS AND THEIR INNOVATIVE POTENTIAL.

ABSTRACT: This study covers a comprehensive analysis of 3D printers used in construction, highlighting their innovative potential and wide international adoption. The advantages provided by these printers, including cost savings and optimization of the construction process, are examined. Additionally, thirteen different 3D printer models are compared based on their characteristics, construction systems, and countries of origin. The results reveal the leadership of the United States and France in this market, as well as the diversity of technological approaches adopted. The study provides valuable information for industry professionals in the careful selection of the most suitable 3D printer for their projects, taking into account technical, dimensional, and supported material criteria. Finally, it highlights the continued potential for innovation in this field and emphasizes the importance of economic analysis to assess the viability of these printers.

KEYWORDS: 3D Printer, Building, Comparison.

INTRODUÇÃO

A tecnologia de impressão 3D provou ser revolucionária em muitos setores, desde manufatura e medicina até arquitetura e design. Capazes de criar objetos 3D a partir de modelos digitais, as impressoras 3D estão mudando a forma como se projeta, se fabrica e se constroi no mundo atual (Huang et al., 2015; Labonnote et al., 2016).

A capacidade de utilizar impressoras 3D na construção civil proporciona inúmeras vantagens, por exemplo, a redução de custos, a aceleração do processo de construção e a criação de estruturas arquitetônicas complexas de forma mais eficiente. Essas impressoras podem fabricar componentes como paredes, painéis e elementos decorativos de maneira precisa e automatizada (Ning et al., 2021).

O entusiasmo global pelas impressoras 3D na construção se reflete nas inúmeras empresas e projetos focados nesta tecnologia inovadora. Países ao redor do mundo estão desenvolvendo empresas especializadas em impressão 3D para construção civil, buscando ganhar posição de destaque nesse mercado emergente.

A competição pela liderança neste campo impulsiona a inovação e o desenvolvimento de novas soluções. Empresas e pesquisadores estão investindo em tecnologias avançadas, materiais aprimorados e métodos de construção inovadores. Os principais sistemas disponíveis no mercado são: pórtico, braço robótico e Delta System. Esses esforços visam desenvolver impressoras 3D que possam produzir estruturas mais altas, mais fortes e com maior eficiência energética (Paolini et al., 2019).

À medida que cresce a conscientização sobre os benefícios da impressão 3D em canteiros de obras sobre o impacto no meio ambiente, que pode chegar até 70% menor comparado ao processo de fabricação tradicional (Shuaib et al., 2021), torna-se importante realizar uma análise comparativa das impressoras 3D disponíveis para esse fim. Avaliando diferentes modelos comerciais, pode-se identificar suas características, pontos fortes e desafios. Essa análise ajuda os profissionais da construção a escolherem a melhor impressora 3D para seu projeto, considerando fatores como capacidade de impressão, dimensão da construção, tipo, velocidade e materiais suportados.

Portanto, objetivou-se fornecer uma visão abrangente e comparativa de treze impressoras 3D específicas para construção civil, demonstrando seu potencial (presença) e o interesse global que têm despertado.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia adotada neste estudo baseou-se em uma abordagem de pesquisa exploratória, com a utilização dos sites oficiais dos fabricantes como fontes de informação primárias.

Neste estudo, foi conduzida uma pesquisa abrangente para identificar e analisar 13 modelos de impressoras 3D disponíveis no mercado comercial, destinados especificamente à construção civil. A investigação teve como propósito principal verificar a presença dessas impressoras nos países de origem, assim como avaliar os tipos de sistemas empregados. Além disso, realizou-se uma análise comparativa das especificações com base nos dados fornecidos pelos fabricantes.

Para a comparação das especificações, foram coletadas informações relevantes para cada modelo de impressora 3D, abrangendo características como tamanho máximo de impressão, velocidade de impressão, tipos de materiais suportados e sistema de deposição utilizado. Esses dados foram obtidos por meio das especificações técnicas fornecidas pelos fabricantes em seus respectivos domínios.

Essa abordagem permitiu uma busca detalhada em cada empresa, proporcionando um embasamento sólido e abrangente para a análise comparativa das impressoras 3D no contexto da construção civil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As impressoras 3D de construção, também conhecidas como máquinas de manufatura aditiva, são capazes de construir edificações camada por camada, utilizando materiais como concreto ou terra em forma de pasta. Essa tecnologia, oriunda da indústria 4.0, apresenta avanços notáveis, embora ainda não seja capaz de criar casas totalmente funcionais. É importante destacar que apesar dessas limitações, os progressos nesse campo são promissores e abrem caminho para futuras inovações.

Os treze modelos de impressora 3D encontrados para aplicação na construção civil, seus respectivos tipos construtivos e países de origem, podem ser observadas na Tabela 1. Essa compilação permite evidenciar a diversidade de origens geográficas envolvidas nesse mercado em expansão, ao todo 6 países distintos, o predomínio é em continentes desenvolvidos, Europa e América do Norte.

Tabela 1 - Comparação das Impressoras 3D para Construção Civil: Tipo Construtivo e País de Origem

| Modelo | Tipo | País de origem |
| --- | --- | --- |
| BetAbram P1 (2023) | Pórtico | Slovenia |
| COBOD BOD2 (2023) | Pórtico | Denmark |
| ICON Vulcan II (2023) | Pórtico | United States |
| MudBots 3D Concrete Printer (2023) | Pórtico | United States |
| Total Kustom StroyBot 6.2 (2023) | Pórtico | United States |
| SQ4D – ARCS (2023) | Pórtico | United States |
| Contour Crafting (2023) | Pórtico | United States |
| MAXI PRINTER (2023) | Braço Robótico | France |
| CyBe Construction CyBe RC 3Dp (2023) | Braço Robótico | Netherlands |
| Apis Cor (2023) | Braço Robótico | United States |
| Batiprint3D 3D printer (2023) | Braço Robótico | France |
| XtreeE (2023) | Braço Robótico | France |
| WASP Crane WASP (2023) | Delta System | Italy |

Fonte: Autores (2023) a partir de sites oficiais das empresas.

Com base nessas informações, foi gerado o Gráfico 1, o qual revela um predomínio significativo de empresas de impressoras 3D para construção civil nos Estados Unidos, seguido pela França, enquanto os demais países do continente europeu possuem apenas uma marca de impressora representativa cada. Isso demonstra a liderança e o desenvolvimento robusto desses países nesse setor em constante crescimento.

Gráfico 1 - Distribuição de Empresas de Impressoras 3D para Construção Civil por País de Origem.

Fonte Autores (2023)

No Gráfico 2, pode-se observar que nos Estados Unidos predominam impressoras 3D com sistema construtivo pórtico, enquanto na França encontram-se apenas impressoras com sistema Braço Robótico. Em outros países europeus, há distribuição variada entre os ambos. Ademais, a Itália, pela empresa WASP Crane (2023) se destaca com o sistema construtivo Delta, que utiliza braços móveis em forma de triângulo para movimentar a cabeça de impressão com alta precisão (Perrot et al., 2019). Essa diversidade de sistemas construtivos reflete as abordagens tecnológicas adotadas por empresas em diferentes países.

Gráfico 2 - Distribuição dos Tipos de Sistemas Construtivos de Impressoras 3D por País de Origem.

Gantry System – Pórtico; Robotic Arm – Braço Robótico; Delta System – Sistema Delta.

Fonte Autores (2023)

A predominância de sistemas construtivos específicos em impressoras 3D nos Estados Unidos e na França não se resume apenas a questões de patentes. Essa escolha envolve uma combinação de fatores técnicos, econômicos e estratégicos, incluindo preferências das empresas, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, expertise e demanda do mercado.

Na Tabela 2, são apresentadas as especificações fornecidas pelos fabricantes, sendo o tamanho de construção e as velocidades elementos-chave a serem considerados na tomada de decisão, levando em conta o tamanho do projeto e o tempo necessário para concluí-lo. Esses dados fornecem informações cruciais para avaliar a capacidade e eficiência de cada impressora 3D na execução de diferentes tipos de projetos na construção civil.

Tabela 2 – Especificações técnicas de Impressoras 3D

| Modelo | Tecnologia | Material | Tamanho de construção | Velocidade | Largura da camada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BetAbram P1 | Deposição de pasta | Concreto | 16000 × 8200 × 2500 mm | 0,5m/s | 40mm |
| COBOD BOD2 | Deposição de pasta | Concreto | 14620 × 50520 × 8140 mm | 1m/s | 30-300mm |
| ICON Vulcan II | Deposição de pasta | Concreto | 2600 × 8500 × 2600 mm | - |  |
| MudBots 3D Concrete Printer | Deposição de pasta | Concreto | 21945 × 21945 × 14630 mm | - |  |
| Total Kustom StroyBot 6.2 | Deposição de pasta | Concreto | 1000 x 1500 x 600 mm | 0,25m/s a 0,66m/s | 25 - 60 mm |
| SQ4D – ARCS | Deposição de pasta | Concreto | 9100 x 4400 x ∞ mm | - | sem detalhes |
| Contour Crafting | Deposição de pasta | Concreto | Dimensionado sob encomenda | - |  |
| MAXI PRINTER | Deposição de pasta | Concreto | 12250 × 12250 × 7000 mm | 0,3m/s | 20mm |
| CyBe Construction CyBe RC 3Dp | Deposição de pasta | Concreto | 2500 × 5000 × 4000 mm | 0,6m/s | - |
| Apis Cor | Deposição de pasta | Concreto | 8500 × 1600 × 1500 mm | - | - |
| Batiprint3D 3D printer | Deposição de pasta | Concreto/outros | Até 7m de altura | - | - |
| XtreeE | Deposição de pasta | Concreto | - | - | - |
| WASP Crane WASP | Deposição de pasta | Concreto /Materiais terrestres | Ø 6300 x 300 mm | - | - |

Fonte Autores (2023) a partir de informações dos fabricantes

É interessante observar que a maioria das impressoras 3D para construção trabalha com material concreto. No entanto, a WASP Crane (2023) se destaca por sua capacidade de trabalhar com outros traços argamassados, ampliando as opções de materiais utilizados. Além disso, a Batiprint3D (2023) oferece uma solução construtiva 3D mais abrangente, pois além de imprimir cimento, também pode utilizar espuma isolante.

A presença de uma variedade de tamanhos de impressoras 3D para construção se destaca. No entanto, alguns modelos possuem dimensões variáveis que permitem a adaptação a projetos diversos, inclusive na construção em larga escala de casas em loteamentos, aproveitando a ampla movimentação proporcionada pelo sistema pórtico, como é o caso da SQ4D – ARCS (2023). Enquanto a WASP Crane (2023) possibilita a criação de edifícios mais altos, o sistema pórtico se destaca na construção horizontal de maneira mais eficiente.

CONCLUSÃO

Conclui-se que  esta pesquisa fornece informações valiosas para profissionais da construção civil que desejam explorar o potencial da impressão 3D.

Ao considerar fatores como presença global, sistemas construtivos e especificações técnicas, é possível tomar decisões informadas ao escolher a impressora 3D mais adequada para cada projeto. Com o contínuo desenvolvimento da impressão 3D, é provável que novas inovações e oportunidades surjam, transformando ainda mais a indústria da construção nos próximos anos.

Além disso, é importante mencionar que os preços das impressoras 3D para construção podem variar significativamente e geralmente são fornecidos sob consulta. Decidiu-se não incluir esses preços no presente estudo devido à constante flutuação das moedas e à possibilidade de diferentes acordos comerciais entre fabricantes e clientes. No entanto, é essencial considerar os aspectos econômicos ao avaliar a viabilidade e o retorno do investimento em impressoras 3D para construção.

AGRADECIMENTOS

A equipe de pesquisa agradece o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).

REFERÊNCIAS

Apis Cor. ​3D Construction With Robotic Precision. Disponível em: < https://apis-cor.com/>. Acesso em: 27 mai. 2023.

Batiprint3D 3D printer. Batiprint3D. Disponível em: < https://www.batiprint3d.com/en>. Acesso em: 1 jun. 2023.

BET ABRAM P1. BA. Disponível em: <https://betabram.com/>. Acesso em: 18 mai. 2023.

COBOD BOD2. BOD2 Specifications Machine Information. Disponível em: < https://cobod.com/solution/bod2/specifications/>. Acesso em: 19 mai. 2023.

Contour Crafting. Contour Crafting Corporation. Disponível em: < https://www.contourcrafting.com/>. Acesso em: 4 jun. 2023.

CYBE CONSTRUCTION CYBE RC 3DP. CyBe Construction We redefine construction. Disponível em: < https://cybe.eu/>. Acesso em: 20 mai. 2023.

Huang Y., Leu M. C., Mazumder J., Donmez A. Additive Manufacturing: Current State, Future Potential, Gaps and Needs, and Recommendations. ASMA. v 137. 2015. doi.org/10.1115/1.4028725

ICON Vulcan II. Meet Vulcan Our Home-Sized 3D-printer. Disponível em: < https://www.iconbuild.com/technology/>. Acesso em: 24 mai. 2023.

Labonnote N., Rønnquist A., Manum B., Rüther P. Additive construction: State-of-the-art, challenges and opportunities. ELSEVIER. v 72, p. 347-366. 2016. doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.026

MAXI PRINTER MaxiPrinter - A turnkey solution. Disponível em: < https://en.constructions-3d.com/la-maxi-printer>. Acesso em: 20 mai. 2023.

MudBots 3D Concrete Printer. 3D Concrete Printers by MudBots. Disponível em: < https://www.mudbots.com/concrete-3d-printers.php>. Acesso em: 24 mai. 2023.

Ning X., Liu t., Wu C., Wang C. 3D Printing in Construction: Current Status, Implementation Hindrances, and Development Agenda. Advances in Civil Engineering. 2021. doi.org/10.1155/2021/6665333.

Paolini A., Kollmannsberger S., Rank E. Additive manufacturing in construction: A review on processes, applications, and digital planning methods. . ELSEVIER. v 30. 2019. doi.org/10.1016/j.addma.2019.100894.

Perrot  A., Amziane S. 3D Printing in Concrete: General Considerations and Technologies. Research Gate. 3D Printing of Concrete. P.1-40. 2019. doi.org/10.1002/9781119610755.

Shuaib M., Haleem A., Kumar S., Javaid M. Impact of 3D Printing on the environment: A literature-based study. KeAi. v 2, p. 57-63. 2021. doi.org/10.1016/j.susoc.2021.04.001

SQ4D – ARCS. 3D printed houses, commercial buildings, infrastructure, and more. Disponível em: < https://www.sq4d.com/>. Acesso em: 4 jun. 2023.

Total Kustom StroyBot 6.2. ​3D Concrete House Printer. Disponível em: < http://www.totalkustom.com/3d-concrete-printers.html>. Acesso em: 24 mai. 2023.

WASP CRANE. Delta Max AEC | Impressoras 3D WASP 2023. Disponível em: < https://www.3dwasp.com/en/3d-printer-house-crane-wasp>. Acesso em: 15 mai. 2023.

XtreeE. XtreeE The Large Scale 3D. Disponível em: < https://xtreee.com//>. Acesso em: 4 jun. 2023.