AVALIAÇÃO DA CORROSÃO DE DUTOS PELOS MÉTODOS ASME B31G E DVN RP-F101

CAIO ROSSONI SISQUINI1, MATTEUS SOUZA ROSSONI SISQUINI2, GERALDO ROSSONI SISQUINI2 e FREDERICO CARLOS MACIEL THOM4

1Engenheiro Mecânico, Multivix, Vitória-ES, caiorossoni.sisquini@gmail.com;

2Estudante de Engenharia Mecânica, DEM/CT/UFES, Vitória-ES, msrsisquini@gmail.com;

3Dr. em Engenharia Oceânica e Naval, DEM/CT/UFES, geraldo.sisquini@ufes.br;

4Dr. em Engenharia Civil, Engenheiro de Equipamentos, Petrobras, Vitória-ES, thom.vix@terra.com.br.

Apresentado no

Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC

08 a 11 de agosto de 2023

RESUMO: A necessidade e o aumento da demanda dos transportes de gás, óleo, petróleo e os seus demais derivados, torna-se de extrema importância, que tudo isso ocorra sem um prejuízo econômico e ambiental, ao qual é preciso uma análise detalhada dos dutos de transporte, e por isso a necessidade de métodos de análises de tubos corroídos, que pode ser feita de forma visual, como também é preciso uma inspeção mais abrangente, e é utilizado o método do PIG instrumentado, que tem como objetivo coletar todos os dados dos dutos, para assim poder usar os métodos semiempíricos. Esse trabalho irar utilizar os métodos ASME B31G e DVN RP-F101, que fará uma análise num duto corroído, e por fim poder verificar e analisar os resultados que os dois métodos iram fornecer.

PALAVRAS-CHAVE: ASME B31G, DVN RP-F101, duto.

DUCT CORROSION EVALUATION USING ASME B31G AND DVN RP-F101

ABSTRACT: The need and the increase in demand for transporting gas, oil, petroleum and other derivatives, it is extremely important that all this occurs without economic and environmental damage, which requires a detailed analysis of the pipelines transport, and therefore the need for methods of analysis of corroded pipes, which can be done visually, as well as a more comprehensive inspection, and the instrumented PIG method is used, which aims to collect all the data of the pipelines, in order to be able to use semi-empirical methods. This work will use the ASME B31G and DVN RP-F101 methods, which will make an analysis in a corroded pipeline, and finally be able to verify and analyze the results that the two methods will provide.

KEYWORDS: ASME B31G, DVN RP-F101, pipeline.

INTRODUÇÃO

Uma das causas da falha de um duto é a corrosão. O duto com o passar do tempo, deteriora-se e está deterioração natural ocorre devido a efeitos nocivos do meio ambiente. O principal defeito que ocorre num duto metálico, é devido a corrosão, tendo como consequência a diminuição de segurança e de transporte do duto. Com intuito de evitar prejuízos econômicos e ambientais é necessária uma forma de avaliar os dutos com certa confiabilidade.

Para garantir o máximo de vida útil de um duto, é necessário estudar os métodos de análises de corrosão de dutos, para que seja controlada a corrosão, e assim se certificar qual a máxima resistência que os dutos corroídos podem suportar, e assim fazer a manutenção necessária no tempo correto, para que não haja prejuízos econômicos por manutenções fora do espaço de tempo planejado, ou até mesmo a necessidade de novos parâmetros operacionais.

Para garantir esse máximo de tempo até o limite de resistência, foram desenvolvidos os métodos analíticos semiempíricos como ASME B31G e DVN RP-F101, sendo o método ASME B31G o mais convencional e aceito. Vale ressaltar que a maioria desses métodos é considerado determinístico, dessa forma não garantindo que se tenha uma total segurança.

MATERIAL E MÉTODOS

Esses métodos para análises de defeitos de dutos são baseados nas equações da Mecânica da Fratura, e são normalmente utilizados em ensaios experimentais com o objetivo de atingir a ruptura dos dutos, para assim analisá-los. Cada método possui sua formulação própria para poder determinar a pressão de falha com defeitos corrosão nos dutos.

Tem como equação básica:

σrup= Tensão de Ruptura;

σflow = Tensão de Escoamento;

fr  = Fator de Redução.

Para a Pressão de Ruptura de dutos com defeitos de corrosão, tem como fórmula básica:

Essa fórmula é base das equações semiempíricas, adotadas nos métodos ASME B31G e DVN RP-F101.

Neste trabalho, será considerado 3 defeitos, com as seguintes reduções (perdas de espessura): 58%, 50% e 41%. Considerando dados de formulações simplificadas, baseadas em FERREIRA (2008).

Características do duto para serem utilizadas na análise:

Tabela 1 - Características do duto para o Estudo de Caso.

| Diâmetro (D) | 6” ou 0.1536m |
| --- | --- |
| Fator de Projeto (F2 ou γd) | 0,7 |
| Espessura da Parede (t) | 6,35 mm |
| Tensão de Escoamento (σesc) | 241 MPa |
| Tensão Última de Tração (σu) | 414 MPa |

Para uma redução de 58%, precisamos determinar a redução da espessura da parede, utiliza-se o valor da Espessura da Parede = 6,35 mm e multiplica-se por 58%, assim temos que a redução da espessura (d) corresponde a 3,175 mm. Nessa análise iremos considerar um comprimento de defeito (L) de: 21 mm.

Para uma redução de 50%, utilizando a redução da espessura da parede, temos que d = 3,175mm. Para essa análise o comprimento do defeito (L) será: 14 mm.

Para uma redução de 41%, usando a mesma lógica das anteriores, teremos d = 2,603 mm. Para um comprimento de defeito, L = 28 mm.

Para o cálculo da pressão de ruptura e pressão admissível com o Método ASME B31G, serão consideradas às fórmulas:

Para o cálculo da pressão de ruptura e pressão admissível com o Método DNV RP-F101, serão considerados às fórmulas:

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos dados coletados da Tabela 1 e seus respectivos parâmetros e suas fórmulas, pode-se calcular as perdas de espessuras utilizando ambos os métodos. No Método ASME B31G, para exemplificar seu cálculo, numa perda de espessura de 58%, calcula-se primeiro o Fator de Dilatação (M): 1,1669. Em seguida a Pressão de Ruptura (pf): 20,2 Mpa. Assim, como a fórmula de Pressão de Ruptura e Pressão Admissível tem como diferença apenas o γd, então basta multiplicar o γd = 0,7 pela Pressão de ruptura, assim temos que a Pressão Admissível (pa) é igual a: 14,1 Mpa. Repetindo a mesma metodologia para as perdas de espessura de 50% e 41%, temos os dados abaixo:

Tabela 2 - Perda de Espessuras no Método ASME B31G.

| Perda de Espessura de 58% | Perda de Espessura de 50% | Perda de Espessura de 41% |
| --- | --- | --- |
| D = 0.1536m | D = 0.1536m | D = 0.1536m |
| t = 0,00635m | t = 0,00635m | t = 0,00635m |
| L = 0,021m | L = 0,014m | L = 0,028m |
| σesc = 241 Mpa | σesc = 241 Mpa | σesc = 241 Mpa |
| d = 0,003683m | d = 0,003175m | d = 0,002603m |
| Fator de Dilatação: 1,08 | Fator de Dilatação: 1,08 | Fator de Dilatação: 1,08 |
| Pressão de Ruptura: 20,2 Mpa | Pressão de Ruptura: 21,2 Mpa | Pressão de Ruptura: 20,2 Mpa |
| Pressão Admissível: 14,1 Mpa | Pressão Admissível: 14,8 Mpa | Pressão Admissível: 14,2 Mpa |

No Método DNV RP-F101, para a perda de espessura de 58%, utiliza-se a fórmula do Fator de Dilatação (M), que tem o valor de 1,06. Em seguida usando a fórmula da Pressão de Ruptura (Prup), terá o valor de 27,6 Mpa. Para calcular a Pressão Admissível, primeiramente deve-se calcular o Fator de Segurança, basta multiplicar o Fator de Modelagem = 0,9 com o Fator de Projeto = 0,7, assim, o Fator de uso total será 0,63.  Desta forma, assim como demonstrando anteriormente, basta multiplicar esse fator pelo valor de Pressão de Ruptura, assim teremos a Pressão Admissível no valor de: 17,4 Mpa. Desta forma, seguindo os mesmos cálculos para a perda de espessura de 50% e 41%, temos os dados abaixo:

Tabela 3 - Perda de Espessuras no Método DNV RP-F101.

| Perda de Espessura de 58% | Perda de Espessura de 50% | Perda de Espessura de 41% |
| --- | --- | --- |
| D = 0.1536m | D = 0.1536m | D = 0.1536m |
| t = 0,00635m | t = 0,00635m | t = 0,00635m |
| L = 0,021m | L = 0,014m | L = 0,028m |
| d = 0,003683m | d = 0,003175m | d = 0,002603m |
| σu= 414 Mpa | σu = 414 MPa | σu = 414 MPa |
| Fator de Dilatação: 1,06 | Fator de Dilatação: 1,06 | Fator de Dilatação: 1,25 |
| Pressão de Ruptura: 27,6 Mpa | Pressão de Ruptura: 33,7 Mpa | Pressão de Ruptura: 43,6 Mpa |
| Fator de uso total: 0,63 | Fator de uso total: 0,63 | Fator de uso total: 0,63 |
| Pressão Admissível: 17,4 MPa | Pressão Admissível: 21,2 MPa | Pressão Admissível: 27,5 Mpa |

Com base na execução do estudo de caso, usando os dois métodos acima, nota-se os benefícios de usar uma abordagem menos conservadora.

A seguir, uma tabela resumindo os cálculos dos dois métodos envolvidos na análise dos dutos:

Tabela 4 - Dados da Pressão de Ruptura e Precisão Admissível dos Métodos Utilizados.

ASME B31G:

|  | 58% | 50% | 41% |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressão de Ruptura | 20,2 MPa | 21,2 MPa | 20,2 MPa |
| Pressão Admissível | 14,1 MPa | 14,8 MPa | 14,2 MPa |

DNV RP-F101:

|  | 58% | 50% | 41% |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressão de Ruptura | 27,6 MPa | 33,7 MPa | 43,6 MPa |
| Pressão Admissível | 17,4 MPa | 21,2 MPa | 27,5 MPa |

Analisando os valores acima, tanto na perda de espessura de 58%, como na de 50% e 41%, os valores do Método DNV RP-F101, apresentou uma Pressão de Ruptura e Admissível superior em ambos os casos, curiosamente, na perda de 50%, a Pressão de Ruptura no método ASME B31G é equivalente a Pressão Admissível do método DNV RP-F101, 21,2 MPa, ou seja, enquanto no primeiro método está se rompendo, no outro, a pressão está aceitável.

CONCLUSÃO

Com a análise dos valores encontrados, pode-se notar que o método DVN RP-F101 teve uma resposta melhor que o ASME B31G, isso fica notório ao analisar a redução de 41%, ao qual o DVN RP-F101 teve aproximadamente o dobro do valor obtido comparando-o com o ASME B31G. Os dados também mostram que utilizando o método DVN RP-F101, o duto terá uma vida útil maior, o que consequentemente resultará em menos gastos.

Vale ressaltar que diante do estudo, evidencia-se que o método do ASME B31G é ainda o mais utilizado, devido ao conservadorismo, e possui normas internacionais que viabiliza o seu uso, se consolidando assim, quando se trata de análise de corrosão de dutos.

AGRADECIMENTOS

A UFES (Universidade Federal do Espírito Santo) e a Petrobras (Petróleo Brasileiro S/A) pelo apoio nessa demanda.

REFERÊNCIAS

American Society of Mechanical Engineers. ASME B31G: Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines, 1991.

Avaliação da Integridade Estrutural de Dutos Corroídos, Ferreira, F., Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Centro Universitário Vila Velha – UVV, Monografia Graduação – Vila Velha, 2008.

DNV-RP-F101. Recommended practice for corroded pipelines RP-F101, October 2010. Retrieved from http://www.dnv.com.